| ФАСОВКА:; 25 кг. КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ:. | ВОЛМА-Мультиклей белый Плиточный клей для тяжелой плитки и натурального камня ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности - при нанесении зубчатым шпателем с зубом 8х8 мм; 3,5 кг. - при нанесении зубчатым шпателем с зубом 10х10 мм; 4 кг. - при толщине слоя 1 мм; 1,3 кг. Толщина слоя; 3-20 мм. Температура основания и окружающей среды; От +5 до +30 °С. Класс по ГОСТ Р 56387-2018; C1T. Расход воды на 1 кг сухой смеси; 0,22-0,26 л. - на 25 кг сухой смеси; 5,5-6,5 л. Время корректировки плитки; 20 минут. Открытое время; 20 минут. Время твердения; 24 часа. Адгезия к бетонному основанию. - при нормальных условиях хранения; не менее 1,2 МПа. Морозостойкость; F 100. Цвет; белый. |
| --- | --- |

Область применения:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня, мозаичной и мраморной белой плитки. Для внутренних и наружных работ.  Применим в системе «теплый пол».  Для облицовки бассейнов внутри помещений.

Рекомендуемые основания:

Для работы по основаниям, оштукатуренным цементно-песчаными и цементно-известковыми составами, бетонным основаниям, а также для облицовки цементных стяжек и гипсовых конструкций.

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, сухим, без отслоений, очищенным от пыли и загрязнений и веществ. Подготовленное слабовпитывающее обработать грунтовкой, образующей шероховатости; сильновпитывающее основание - грунтовкой глубокого проникновения.

Приготовление раствора:

Залить в емкость чистую воду (температура воды от +10 °С до +20 °С) из расчета 0,22-0,246 л воды на 1 кг сухой смеси. Перемешать раствор строительным миксером с насадкой для достижения однородной массы без комков в течение 4-5 минут. Затем выдержать технологическую паузу 5-7 минут для созревания смеси и повторно перемешать в течение 1 минуты. Приготовленный раствор можно использовать в течение 3 часов.

Выполнение работ:

Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой гладилки  и распределить до получения ровной поверхности. Открытое время работы с раствором 20 мин. Плитку уложить на клеевой слой и плотно прижать со смещением. Время корректировки плитки 20 мин. после ее укладки. Затирку швов выполнять специальной затиркой, но не ранее чем через 24 часа. Работы проводить в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 °С до +30 °С.

Общие рекомендации:

Не производить работы при прямых солнечных лучах и при температуре воздуха и основания ниже+5°С. Не следует замачивать плитку перед приклеиванием. При укладке плитки на пол рекомендуется наносить клей, как на основание, так и на обратную сторону плитки. После работ инструмент вымыть водой.

Условия хранения:

Мешки с сухой смесью «ВОЛМА-Мультиклей белый» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях.

Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев.

Общие указания:

Производитель гарантирует соответствие качества продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

| Рекомендации по применению клея (Максимальные размеры плитки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамогранит | Стены | Внутри помещений | 1200х600 мм |
|  |  | Снаружи помещений | 600х600 мм |
|  | Полы | Внутри помещений | 1200х600 мм |
|  |  | Снаружи помещений | 450х450 мм |
| Керамическая плитка | Стены | Внутри помещений | 400х800 мм |
|  | Полы | Снаружи помещений | 450х450 мм |
| Клинкерная плитка | Стены | Внутри помещений | 113х240 мм |
|  |  | Снаружи помещений | 113х240 мм |
|  | Полы | Внутри помещений | 345х345 мм |
|  |  | Снаружи помещений | 345х345 мм |